[철근의 종류]

철근의 종류에는 원형철근(Round Steel Bar)과 이형철근(Deformed Steel Bar)이 있습니다.
영문앞자를 따서 원형철근은 SR, 이형철근은 SD로 표기합니다.
또한 각각의 항복강도에 따라 구분되는데 KSD3504에 따르면
철근의 종류에는 원형철근 2종(SR24, SR30), 이형철근 5종(SD30A, SD30B, SD35, SD40, SD50)이 있습니다. 그리고, 뒤에붙은 두자리 숫자는 항복점 강도를 뜻합니다.

예를 들면 SR24의 항복강도는 2400kg/cm^2 (= 24kg/mm^2) 입니다.
또한, SD40 D13 이라하면, 4000kg/cm^2의 항복강도를 가진 공칭지름 13mm가량의

이형철근을 의미합니다.
그리고, HD라하면 고장력이형철근(High Tensile Bar)을 의미하며 보통 '하이바'라고 불리며,   하이바는 SD35 이상을 하이바라고 합니다.
따라서 그저 HD13이라 하면 SD35 D13인지 SD40 D13인지 SD50 D13인지 의미가

불분명하기 때문에, 보통 국내에서 사용되는게 SD30과 SD40이기때문에 일반바라고

하면 SD30을, 하이바라고 하면 SD40 이라 통용되지만, 올바른 표기는 아닙니다.